104.076.01271.00001	Химическая обработка заготовок трубопроводов и деталей из нержавеющей стали

104.076.01271.00002	Химическая обработка трубопроводов из нержавеющей стали после гибки

104.076.01271.00003	Химическая обработка трубопроводов и деталей из нержавеющей стали после сварки

| № | Наименование и последовательность операций | Состав растворов |  | Режим обработки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Компоненты | Концентрация, г/л | Температура, 0С |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Монтаж |  |  |  |
| 2 | Обезжиривание | Тринатрий фосфат Сода кальцинированная синтанол | 15-35 15-35 3-5 | 60-80°С |
| 3 | Промывка в горячей воде | Вода техническая |  | 60°С |
| 4 | Промывка в холодной воде | Вода техническая |  | 15-39°С |
| 5 | Травление | Серная кислота Плавиковая кислота Азотная кислота | 80-100 15-50 70-200 | 15-30°С |
| 6 | Промывка в холодной воде | Вода техническая |  | 15-39°С |
| 7 | Удаление шлама | Серная кислота Ангидрид хромовый Натрий хлористый | 15-30 70-120 3-5 | 15-30°С |
| 8 | Промывка в холодной воде | Вода техническая |  | цеховая |
| 9 | Пассивирование | Азотная кислота Плавиковая кислота | 280-350 6-18 | 15-30°С |
| 10 | Промывка в холодной воде | Вода техническая |  | цеховая |
| 11 | Промывка в горячей воде | Вода техническая |  | 60°С |
| 12 | Демонтаж |  |  |  |
| 13 | Сушка | Сжатый воздух |  |  |

104.076.01271.00004	 Химическая обработка трубопроводов и тройников из нержавеющей стали с формообразованными концами

| № | Наименование и последовательность операций | Состав растворов |  | Режим обработки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Компоненты | Концентра-ция, г/л | Температу-ра, °С |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Монтаж |  |  |  |
| 2 | Обезжиривание | Тринатрий фосфат Сода кальцинированная синтанол | 15-35 15-35 3-5 | 60-80°С |
| 3 | Промывка в горячей воде | Вода техническая |  | 60°С |
| 4 | Рыхление окалины | Соляная кислота | 120-130 г/л | 65-75 °С |
| 5 | Промывка в холодной воде | Вода техническая |  | цеховая |
| 6 | Травление | Серная кислота Плавиковая кислота Азотная кислота | 80-100 15-50 70-200 | 15-30°С |
| 7 | Промывка в холодной воде | Вода техническая |  | цеховая |
| 8 | Удаление шлама | Серная кислота Ангидрид хромовый Натрий хлористый | 15-30 70-120 3-5 | 15-30°С |
| 9 | Промывка в холодной воде | Вода техническая |  | цеховая |
| 10 | Пассивирование | Азотная кислота Плавиковая кислота | 280-350 6-18 | 15-30°С |
| 11 | Промывка в холодной воде | Вода техническая |  | цеховая |
| 12 | Промывка в горячей воде | Вода техническая |  | 60°С |
| 13 | Демонтаж |  |  |  |
| 14 | Сушка | Сжатый воздух |  |  |

104.076.01271.00006 Расконсервация трубопроводов и деталей изготовленных из алюминиевых сплавов и нержавеющих сталей

| № | Наименование и последовательность операций | Состав растворов |  | Режим обработки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Компоненты | Концентрация, г/л | Температура, 0С |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Монтаж |  |  |  |
| 2 | Расконсервация | Тринатрийфосфат Синтанол (синтамид) | 8-12 5-10 | 60-70°С |
| 3 | Промывка в горячей воде | Вода техническая |  | 60°С |
| 4 | Промывка в холодной воде | Вода техническая |  | цеховая |
| 5 | Демонтаж |  |  |  |
| 6 | Сушка | Сжатый воздух |  |  |

104.076.01271.00005   Химической обработки трубопровода и арматуры из нержавеющей стали типа 08Х15Н5Д2Т; 03Х11Н8М2Ф-ВД;

07Х16Н6; 15Х18Н12С4ТЮ-Ш

| № | Наименование и последовательность операций | Состав растворов |  | Режим обработки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Компоненты | Концентрация, г/л | Температура, 0С |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Монтаж |  |  |  |
| 2 | Обезжиривание | Тринатрийфосфат Сода кальцинированная синтанол | 15-30 15-35 3-5 | 40-70°С |
| 3 | Промывка в горячей воде | Вода техническая |  | 60°С |
| 4 | Промывка в холодной воде | Вода техническая |  | цеховая |
| 5 | Пассивирование | Азотная кислота Калий двухромовокислый | 270-290 20-25 | 15-30°С |
| 6 | Промывка в холодной воде |  |  | цеховая |
| 7 | Промывка в горячей воде |  |  | 60°С |
| 12 | Демонтаж |  |  |  |
| 13 | Сушка | Сжатый воздух |  |  |